СОДЕРЖАНИЕ - Введение - АВТОМОБИЛЬНАЯ обивка: а) «Вет Вайт» б) Хромовое дубление

Разработано, издано и опубликовано Отделом кожевенного производства Этот журнал предназначен для технологов, представителей, клиентов и друзей вообще, которые хотят быть информированы о наших новинках. За консультациями и рекомендациями обращайтесь по следующему электронному адресу: unewsleather@cromogenia.com

# ВВЕДЕНИЕ

В течение последних лет лаборатория И+Р+П (исследований, разработок и применения) посвятила большую часть своей работы созданию и испытаниям препаратов и методик их применения в процессе производства обивочных кож для автомобилей, включая их версию бесхромового дубления («вет вайт»).

Эти исследования были представления в данном журнале и на различных внутренних собраниях в лаборатории Барселоны.

Самой значительной работой в области дубления хромом стало создание жирующих средств с высокой свето- и термостойкостью, низкими показателями фоггинг-теста и нулевой способностью к образованию шестивалентного хрома (серия ЭКСТРА).

При работе над мебельной обивкой усилия были сконцентрированы на разработке конкурентоспособных жирующих средств, т. к. дубление проводится с применением хрома.

Поскольку распространение нашего журнала и рынки «Кромохении» очень разнообразны, в этом номере «СПЕЦИАЛЬНО ОБ ОБИВКЕ» мы подытожим представленные работы в форме своего рода «практического руководства» по применению, в зависимости от состояния кожи и используемых препаратов, чтобы каждый технолог, опираясь на эту статью, мог решить, какой путь ему выбрать.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОБИВКА

1-ДУБЛЕНИЕ «ВЕТ ВАЙТ»

Исследования процессов, проведённые в лаборатории, по которым мы можем предоставить чёткое методическое руководство, осуществлялись на двоённых кожах (3,0-3,5 мм). Тем не менее, методики, применённые в оптимальных условиях на двоённых кожах, послужат нам руководством в работе с целыми кожами.

Если мы начнём от пикелёванных и двоённых на 3-3,5 мм кож, то используем такую схему:

RETANAL CX-45 + RETANAL SUL.

Исследование, посвящённое этому процессу, было представлено на Международном Конгрессе IULTCS, состоявшемся в Валенсии в сентябре 2011 года, и называлось «Дубление ВЕТ ВАЙТ с помощью полимерного альдегида вместе с гидроксидифенилсульфоном». Резюме этой презентации мы предлагаем вашему вниманию.

- Влияние концентрации RETANAL CX-45

В первом опыте мы будем менять концентрацию RETANAL CX-45, чтобы определить оптимальное для применения количество.

Мы будем исходить из следующей стандартной методики:

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА RETANAL CX-45

Вес образца: пикель + 50% (рН = 2,8)

80% Вода 6˚Ве, 25˚С

Загрузка кож в барабан.

Вращение 30 минут.

2-4-6-8% RETANAL CX-45

Вращение 180 минут.   рН = 3,0-3,5.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  1

4% RETINAL SUL

Вращение 120 минут. Ночь в ванне при вращении в режиме: 5 минут/час. На следующий день - вращение 60 минут. Слив ванны; промывка 10 минут.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  2

ПРОЦЕСС №1

Были измерены температура сваривания, пенетрация анионной части до (контрольные измерения 1) и после добавления RETANAL SUL (контрольные измерения 2), а также степень белизны и конечная способность кож к повторному смачиванию.

Рис. № 1. Результаты влияния используемого количества RETANAL CX-45

Температура сваривания повышается с увеличением концентрации RETANAL CX-45, и достигает значения 78˚С, когда используется количество в 8% (контрольные измерения 1).

После добавления RETANAL SUL (контрольные измерения 2) температура сваривания слегка повышается при количестве в 2, 4 и 6% RETANAL CX-45 и не меняется далее при его концентрации в 8%.

Степень белизны (L*) существенно не изменяется, в то время как жёлтый оттенок (b*) слегка усиливается (13,0) при концентрации RETANAL CX-45 в 8%.

Пенетрация анионной части очень низка при контрольных измерениях 1, поскольку RETANAL CX-45 обладает слегка анионным характером, в то время как к концу процесса (контрольные измерения 2) пенетрация практически полная (85%) при количестве в 8% RETANAL SUL.

Мы оценили способность «вет вайт» к повторному смачиванию, высушивая фрагменты кожи в различных её вариантах и измеряя количество абсорбируемой ими воды каждые 30 минут. Через полчаса наблюдается полное повторное смачивание, и оно очень мало меняется с изменением концентрации.

2) Влияние рН применения RETANAL СХ-45

Во втором опыте мы будем поддерживать фиксированную концентрацию RETANAL CX-45 на уровне 6%, и изменять рН (4, 5, 6 и 7).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ рН RETANAL CX-45

Вес образца: пикель + 50% (рН = 2,8)

80% Вода 6˚Ве, 25˚С

Загрузка кож в барабан.

Вращение 30 минут.

6% RETANAL CX-45

Вращение 180 минут.  рН = 3,0 – 3,5.

Отрегулировать рН всех 4 вариантов (4-5-6-7) бикарбонатом.

Вращение 180 минут.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  1

4% RETАNAL SUL

Вращение 120 минут. Ночь в ванне при вращении в режиме: 5 минут/час. На следующий день - вращение 60 минут. Слив ванны; промывка 10 минут.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  2

ПРОЦЕСС №2

Были измерены те же параметры, что и в предыдущем разделе, и получены результаты, представленные на рис. № 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ рН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ RETANAL CX-45

Рис. № 2  Повторное смачивание

Температура сваривания очень мало меняется с изменением рН и достигает 74˚С к концу процесса.

Анионная пенетрация возрастает с увеличением рН, достигая 98% при рН = 7.

Степень белизны (L*) снижается с увеличением значения рН, а пожелтение (b*) значительно усиливается с повышением рН, до величины b* = 19,4.

Повторное смачивание от величины рН не зависит и становится полным через полчаса.

- Влияние концентрации RETANAL SUL

В третьем опыте исследовалось влияние уровня концентрации RETANAL SUL (2, 4, 6 и 8%) при поддержании постоянной концентрации RETANAL СХ-45 (6%), рН при его применении (5) и конечном значении рН при использовании RETANAL SUL (4,5).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ рН RETANAL SUL

Вес образца: пикель + 50% (рН = 2,8)

80% Вода 6˚Ве, 25˚С

Загрузка кож в барабан.

Вращение 30 минут.

6% RETANAL CX-45

Вращение 180 минут.  рН = 4,0.

% Бикарбонат натрия.

Вращение 120 минут.   рН = 5,0.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  1 – Все измерения имеют одинаковый результат.

2-4-6-8% RETАNAL SUL

Вращение 120 минут. Ночь в ванне при вращении в режиме: 5 минут/час. На следующий день - вращение 60 минут. Слив ванны; промывка 10 минут.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  2

ПРОЦЕСС №3

Результаты представлены на рис. № 3

Рис. № 3

Температура сваривания повышается с увеличением концентрации RETАNAL SUL, особенно при концентрациях 6 и 8%.

Анионная пенетрация повышается с увеличением концентрации, полная пенетрация (100%) достигается при использовании 8% RETINAL SUL.

Степень белизны и пожелтения от концентрации не зависят.

Данные результаты позволяют нам оптимизировать процесс дубления, который мы представляем в методике № 4.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИКА ДУБЛЕНИЯ

Гольё КРС, пикелёванное при рН = 2,7 и двоённое на 3 мм

ДУБЛЕНИЕ «ВЕТ ВАЙТ»

80% Вода 6˚Ве, 25˚С

6-8% RETANAL CX-45

Вращение 120 минут.   рН = 4,0.

% Бикарбонат натрия.

Вращение 120 минут.   рН = 5,0.

6-8% RETАNAL SUL Порошок

Вращение 10 минут.

0,3% Муравьиная кислота.

Ночь в ванне при вращении в режиме: 5 минут/час. На следующий день - вращение 60 минут.

рН = 4,5; Тс = 75˚С; свободный формальдегид = 8 ppm

Методика № 4

Начиная от кожи в состоянии голья, двоённого на 3,0-3,5 мм, применим следующую схему:

RETANAL FWL-4 + RETANAL SUL.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИКА

Двоёное гольё (4 мм), обеззоленное и мягчённое при рН = 7

| 25˚С | 60% | Вода | Вращение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | FOSFOL AUT C-8 |  |  |
|  | 1-2% | RETANAL FWL-4 | 180 мин. | рН 8,5. Тс 76-78˚С |
|  | 3-4% | RETANAL SUL порошок | 180 мин. | рН = 8,0 |
|  | 3-4% | RETANAL SUL порошок | 120 мин. | рН = 7,5 |
|  | 1% | FOSFOL AUT C-8 | 20 мин. |  |
|  | 1,5% | Муравьиная к-та | 60 мин. | рН = 5,8 |
|  | Х% Муравьиная к-та | 180 мин. | 5 мин./час | Довести рН = 4,5 Тс = 74-76% |
|  | 0,3% | ASEPTANTE BF | 30 мин. | Выгрузка кож |

Методика № 5

Данный процесс позволяет нам получить кожи с:

- Хорошей степенью продубленности

б)  Полной пенетрацией RETАNAL SUL

в)  Хорошая способность к строганию

г)  Однородность зарядов, как на поверхности, так и в глубине кожи.

Рис. № 4

На фотографии можно наблюдать свойства, описанные в предыдущих разделах.

ДОДУБЛИВАТЕЛИ

Мы выбрали наиболее эффективные додубливатели, с лучшими физико-химическими показателями и низким содержанием формальдегида.

ДОДУБЛИВАТЕЛИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ДУБЛЕНИЯ «ВЕТ ВАЙТ»

Синтетико-растительные составы

-   RETANAL TRT Порошок (50-70 ppm формальдегида)

-   RETANAL AOX Порошок (50-70 ppm формальдегида)

Нафталин-сульфоновые составы

-   RETANAL А-4 Порошок (20-30 ppm формальдегида)

-   RETANAL А-6 Порошок (20-30 ppm формальдегида)

-   RETANAL NS Порошок (40-60 ppm формальдегида)

Фенольные и гидроксидифенилсульфоновые составы

-   RETANAL BW Порошок (50-100 ppm формальдегида)

-   RETANAL SUL Порошок (70-90 ppm формальдегида)

-   RETANAL XD Порошок (70-90 ppm формальдегида)

3- ДУБЛЕНИЕ ХРОМОМ

Следующая методика (процесс №6) позволяет получить п/ф «вет блу» чистого голубого цвета, однородный и с превосходными свойствами, такими, как способность к повторному смачиванию (рис. № 5) и минимальное выделение летучих веществ (табл. № 1).

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА С ХРОМОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОБИВКИ

Расчёт на вес голья

60% Вода 6˚Ве, 20˚С

1%   Формиат натрия

Вращение 15 минут.

0,5%   Муравьиная кислота (1:10)

1,1%   Серная кислота (1:1)

Вращение 180 минут.

0,8%   FOSFOL AUT C-8 EXTRA

Вращение 60 минут. Ночь в ванне. На следующий день:  рН = 2,8; прокрас полный.

5,0%   СХД 33˚Sch

Вращение 180 минут. рН = 2,5; прокрас полный.

0.6%   PLENATOL HBE

Вращение 8 часов.

Ткон. = 40˚С; рН = 3,9; Тс = 100˚С.

Процесс № 6

СПОСОБНОСТЬ ВЫСУШЕННОГО «ВЕТ БЛУ» К ПОВТОРНОМУ СМАЧИВАНИЮ

Рис. № 5

ЛЕТУЧИЕ ПРОДУКТЫ

| ПРОЦЕСС | ФОГГИНГ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИ | ФОГГИНГ РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИ | VOC (ppm) VDA-278 | FOG (ppm) VDA-278 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WB (c FOSFOL AUT C-8) | 1,8 | 75,7 | 0,24 | < 0,05 |
| WB (без FOSFOL AUT C-8) | 1,6 | 78,8 | 0,20 | < 0,05 |

Табл. № 1

ДОДУБЛИВАТЕЛИ

К додубливателям, выбранным для додубливания «вет вайт», мы можем добавить особые додубливатели, отобранные нами по трём параметрам:

а) реакционная способность в отношении кожи хромового дубления;

б) избыток СВОБОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА;

в) хорошие свето- и термостойкость.

ВЫБОР ДОДУБЛИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОЖ ХРОМОВОГО ДУБЛЕНИЯ

(помимо рекомендованных для «вет вайт»)

- RETANAL CP SUPER

- RETANAL CNE

- RETANAL RCN-30

- RETANAL RC-200

- RETANAL RCN-40

- RETANAL CAU

- RETANAL RST

- RETANAL TM

- RETANAL PNB

- RETANAL BD

- RETANAL BS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБОИХ ВИДОВ ДУБЛЕНИЯ

ЖИРЫ СЕРИИ «ЭКСТРА»

Для обивочных кож был разработан специальный ассортимент продуктов. Серия «Экстра» позволяет нам получать кожи мягкие, с превосходной свето- и термостойкостью, очень низкими показателями фоггинг-теста и таким важным для экологии свойством, как ингибирование образования шестивалентного хрома в кожах, выделанных с применением этих жиров.

| ЖИР | Термо-стойкость (50 ч. 100˚С) |  |  |  | Cвето-стойкость |  | Фоггинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔЕ | 0-5 | Cr6+ ppm | Tc˚С | 0-5 | mg | % |
| LC-80 EXTRA | 3,6 | 4-5 | 2,3 | 91 | 5 | 2,2 | 72 |
| CL EXTRA | 3,7 | 4-5 | 3,3 | 96 | 5 | 2,6 | 78 |
| AUT C-3 EXTRA | 4,1 | 4-5 | 5 | 98 | 5 | 3,5 | 70 |
| DF-20 EXTRA | 4,2 | 4-5 | 2 | 98 | 5 | 3,5 | 71 |
| AUT C-22 EXTRA | 4,1 | 4-5 | 4,2 | 95 | 5 | 2,7 | 70 |
| AUT C-7 EXTRA | 3,1 | 4-5 | 3,1 | 97 | 5 | 3,9 | 79 |
| AUT C-8 EXTRA | 2,5 | 4-5 | 3,2 | 97 | 5 | 3,6 | 71 |
| AUT C-35 EXTRA | 4,8 | 4-5 | 3,0 | 97 | 5 | 1,5 | 79 |

Табл. № 2

Кожи, прожированные с 18% жира серии «Экстра» помещаются в печь (50 часов при 100˚С) и оцениваются параметры, указанные в таблице № 1. Показатели 4-5, полученные при измерении изменения цвета, являются хорошими. Количество образующегося шестивалентного хрома очень невелико, от 2,3 до 5 ppm, в то время как обычный жир (не серии «Экстра»), как правило, даёт 25-30 ppm. Температура сваривания превышает 90˚С, у соответствующего же обычного жира (не «Экстра») показатели этого параметра понижаются до значений 70-80˚С.

Светостойкость (ксенотест) очень хорошая (5) во всех случаях.

Результаты фоггинг-теста очень хорошие, как гравиметрические, так и рефлектометрические.

Для оценки физических свойств кожи были произведены сравнительные испытания, и на контрольном образце кожи был применён жир AUT C-35 EXTRA; результаты представлены в табл. № 3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вариативность (%) по отношению к FOSFOL AUT C-35 EXTRA

| Жирующее (FOSFOL) | Мягкость IUP-6 | Толщина, мм | Предел прочности при растяж. N/мм2 | Удлинение, % | Прочность на разрыв N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-80 EXTRA | + 8,2 | + 2,7 | + 4,8 | + 3,3 | + 10,9 |
| CL EXTRA | + 4,2 | + 2,7 | 0 | + 14,7 | + 10,6 |
| AUT C-35 EXTRA | + 9,5 | + 6,7 | 0 | + 5,1 | + 30,2 |
| DF-20 EXTRA | + 20 | - 1,6 | + 14,8 | + 37,5 | + 20,0 |
| AUT C-22 EXTRA | + 15,5 | + 0,7 | + 10,5 | + 32,5 | + 20,2 |
| AUT C-7 EXTRA | + 17,2 | + 0,9 | + 29,6 | + 48,5 | + 18,5 |
| AUT C-8 EXTRA | 0 | + 1,7 | + 10,0 | - 19,4 | - 1,6 |
| Показательные значения | ± 3,5 | ± 1,7 | ± 8% | ± 18% | ± 4% |

Табл. № 3

К наиболее МЯГКИМ жирующим относятся FOSFOL DF-20 EXTRA, , FOSFOL AUT C-7 EXTRA и FOSFOL AUT C-22 EXTRA. Физико-механические показатели у них тоже лучшие.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕТОДИКИ

МЕТОДИКА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДУБЛЕНИЯ «ВЕТ БЛУ»

АРГЕНТИНСКАЯ КОЖА, СТРОГАННАЯ НА 1,1-1,3 мм

ПРОМЫВКА

200%   Вода 35˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,25%   Муравьиная кислота

0,10%   DETERPIEL PF-14

Вращение 30 минут. Слив ванны.

200%   Вода 30˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,05%   DETERPIEL PF-14

0,05%   Муравьиная кислота

Вращение 30 минут. рН = 3,2. Слив ванны. Промывка 20 минут водой 35˚С.

ДОДУБЛИВАНИЕ

100%   Вода 35˚С

3,0%   СХД 33˚Sch

3,0%   RETANAL CRO

0,6%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

Вращение 90 минут.

1,5%   Формиат натрия

Вращение 20 минут.

1,5%   Краситель

Вращение 20 минут.

0,6%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

1,0%   Бикарбонат натрия

2,0%   NEUTRAGENT NT

Вращение 90 минут. рН = 4,8. Слив ванны.

100%   Вода 25˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,5%   NEUTRAGENT NT

Вращение 10 минут. рН = 4,6.

4,0%   RETANAL RCN-40

Вращение 20 минут.

2,0%   RETANAL RC-200

Вращение 60 минут.

0,5%   FOSFOL CL EXTRA

1,0%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

5,0%   FOSFOL DF-20 EXTRA

Вращение 40 минут.

2,0%   RETANAL A-4

2,0%   RETANAL SUL POLVO.

Вращение 40 минут.

2,0%   RETANAL PNB

2,0%   RETANAL SUL POLVO

Вращение 40 минут.

60%   Вода 50˚С

1,0%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

5,0%   FOSFOL DF-20 EXTRA

Вращение 30 минут.

2,0%   RETANAL RC-200

Вращение 30 минут.

3,0%   RETANAL TRT

3,0%   RETANAL SUL POLVO

Вращение 60 минут.

100%   Вода 50˚С

0,5%   DESLIZANTE LB

Вращение 5 минут.

0,7%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут.

0,7%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. рН = 3,8. Слив ванны.

200%   Вода 50˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,7%   Краситель

Вращение 10 минут.

0,3%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут.

0,4%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. рН = 3,6. Слив ванны.

200%   Вода 40˚С

0,2%   RETANAL A-4

Вращение 20 минут.

0,2%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. Слив ванны.

ПРОМЫВКИ (очень важно!)

200%   Вода 50˚С

0,2%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. Слив ванны.

200%   Вода 40˚С

0,2%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. рН = 3,3. Слив ванны.

200%   Вода 20˚С

Вращение 20 минут. Слив ванны.

МЕТОДИКА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДУБЛЕНИЯ «ВЕТ БЛУ»

БРАЗИЛЬСКАЯ КОЖА, СТРОГАННАЯ НА 1,1-1,3 мм

ПРОМЫВКА

200%   Вода 35˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,25%   Муравьиная кислота

0,2%   DETERPIEL PF-14

Вращение 30 минут. Слив ванны.

200%   Вода 30˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,05%   DETERPIEL PF-14

0,05%   Муравьиная кислота

Вращение 30 минут. рН = 3,2. Слив ванны. Промывка 20 минут водой 35˚С.

ДОДУБЛИВАНИЕ

100%   Вода 35˚С

5,0%   СХД 33˚Sch

5,0%   RETANAL CRO

1,0%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

Вращение 90 минут.

1,5%   Формиат натрия

Вращение 20 минут.

1,5%   Краситель

Вращение 20 минут.

1,0%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

1,7%   Бикарбонат натрия

2,0%   NEUTRAGENT NT

Вращение 90 минут. рН = 4,8. Слив ванны.

100%   Вода 25˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,5%   NEUTRAGENT NT

Вращение 10 минут. рН = 4,6.

6,0%   RETANAL RCN-40

Вращение 20 минут.

4,0%   RETANAL RC-200

Вращение 60 минут.

0,5%   FOSFOL CL EXTRA

1,0%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

6,0%   FOSFOL DF-20 EXTRA

Вращение 40 минут.

2,0%   RETANAL A-4

Х%   Краситель

2,0%   RETANAL SUL POLVO.

Вращение 40 минут.

3,0%   RETANAL PNB

3,0%   RETANAL SUL POLVO

Вращение 40 минут.

60%   Вода 50˚С

1,0%   FOSFOL AUT C-3 EXTRA

0,5%   FOSFOL CL EXTRA

5,0%   FOSFOL DF-20 EXTRA

Вращение 30 минут.

4,0%   RETANAL RC-200

Вращение 30 минут.

4,0%   RETANAL TRT

4,0%   RETANAL SUL POLVO

Вращение 60 минут.

100%   Вода 50˚С

0,5%   DESLIZANTE LB

Вращение 5 минут.

0,7%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут.

0,7%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. рН = 3,8. Слив ванны.

200%   Вода 50˚С

0,3%   DESLIZANTE LB

0,7%   Краситель

Вращение 10 минут.

0,3%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут.

0,4%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. рН = 3,6. Слив ванны.

200%   Вода 40˚С

0,2%   RETANAL A-4

Вращение 20 минут.

0,2%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. Слив ванны.

ПРОМЫВКИ (очень важно!)

200%   Вода 50˚С

0,2%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. Слив ванны.

200%   Вода 40˚С

0,2%   Муравьиная кислота

Вращение 20 минут. рН = 3,3. Слив ванны.

200%   Вода 20˚С

Вращение 20 минут. Слив ванны.