СОДЕРЖАНИЕ ОТМОЧНО-ЗОЛЬНО-ДУБИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: Пикелевание без серной кислоты -RETANAL SCT Кровеносные сосуды -VERDITAN EL -RIBERSAL LA -VERDITAN CV -RIBERZYM AT ЖИРОВАНИЕ: -FOSFOL IF-7 ГИДРОФОБИЗАЦИЯ: -REPELAN PSH-600 ОТДЕЛКА: -REGEL 148-N -REGEL U-996-C -REGEL New-Top -REGEL U-207-N -COMPOUND CRG -INTRAFIN MS2 -NEOSATIN BLACK DP

Разработано, издано и опубликовано Отделом кожевенного производства Этот журнал предназначен для технологов, представителей, клиентов и друзей вообще, которые хотят быть информированы о наших новинках. За консультациями и рекомендациями обращайтесь по следующему электронному адресу: unewsleather@cromogenia.com

# ВВЕДЕНИЕ

Технико-коммерческие собрания, которые мы организуем каждые полгода в наших прикладных лабораториях, являются важным инструментом актуализации технической информации, как в части продуктов и исследований, осуществлённых в лаборатории, так и в области опыта и разработок коммерческих технологов. Кроме того, технико-коммерческий персонал информируется о направлениях коммерческой политики, а также намечаются цели и задачи в этом поле деятельности.

Помимо этого, личные контакты и живая дискуссия различных точек зрения обогащают общий кругозор участников.

В этом номере мы представим структурированные работы, предъявленные собранию, методики же этих работ мы опубликуем в ближайшее время в определённом формате.

ОТМОЧНО-ЗОЛЬНЫЕ - ДУБИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

1-ПИКЕЛЕВАНИЕ БЕЗ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

| МЕТОДИКА С RETANAL SCT |
| --- |
| • | СЛИТЬ ВАННУ ПРОМЫВКИ ПОСЛЕ МЯГЧЕНИЯ |
| • • • • • • | 30% 4% 1% 1% 6% 10% 0,1% 0.5% | ВОДА 20˚С СОЛЬ Вращение 15΄………………..5˚Ве МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА (1:5) Вращение 30΄………………..рН=3,2 не сквозной RETANAL SCT (1:3) Вращение 90΄………………..рН=3,4 не сквозной СХД 33˚Sch Вращение 5 часов……………………...рН=2,7 сквозной ВОДА 20˚С ASEPTANTE WB PLENATOL HBE Вращение 5 часов……………………...рН=3,9 по всему срезу Тс = 100˚С CROMOGENIA-UNITS, S.A. |

1% RETANAL SCT (1:2) Вращение 90 минут………………………рН = 3,4 не сквозной

CROMOGENIA-UNITS, S.A.

№ 1

ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ВРАЩЕНИЯ RETANAL SCT И 6% ХРОМА

CROMOGENIA-UNITS, S.A.

№ 2

ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ ВРАЩЕНИЯ С 6% ХРОМА

CROMOGENIA-UNITS, S.A.

№ 3

Преимущества по сравнению с процессом, в котором используется серная кислота:

- Кожи НЕ НАГРЕВАЮТСЯ при уменьшении времени вращения.

- Потери протеинового коллагена ниже, при одновременном получении «вет блу» БО́ЛЬШЕГО ВЕСА.

- Отделанные кожи имеют БО́ЛЬШУЮ НАПОЛНЕННОСТЬ вследствие бо́льшего количества коллагена.

- Остаточные ванны ЛУЧШЕ ОТРАБАТЫВАЮТСЯ.

- СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ (по слоям) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОМА гораздо лучше.

- Отделанные кожи имеют ЛУЧШИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

- Отделанные кожи имеют БОЛЕЕ ГЛАДКОЕ ЛИЦО.

- ПОВЫШАЕТСЯ СОРТНОСТЬ.

- Процесс более безопасен, т. к. устраняется возможность ожогов серной кислотой.

- Существенно ЭКОНОМИТСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, вследствие сокращения времени вращения барабанов:

а) на двоённых кожах – 3 часа;

б) на недвоённых кожах – 5-6 часов и даже ночь без вращения.

- Идеально для процессов В ЛОПАСТНЫХ БАРАБАНАХ.

| ПРЕИМУЩЕСТВА: МЕНЬШЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
| --- |
|  | RETANAL SCT | СТАНДАРТНЫЙ ПИКЕЛЬ |
| Оксид хрома в ванне | 1,311 г/л | 1,883 г/л |
| Уд. проводимость | 41800 μS/см | 52900 μS/см |
| Дифференциальный индекс | 0,5 (нет свободных сильных кислот/оснований) | 0,4 (нет свободных сильных кислот/оснований) |
| АРТИКУЛ | % повышения предела прочности при растяжении по сравнению со стандартным пикелеванием-дублением | % повышения предела прочности на разрыв по сравнению со стандартным пикелеванием-дублением |
| Мебельная кожа | 7,3 | 18 |

2. КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ («ЖИЛИСТОСТЬ»)

Наличие кровеносных сосудов в уже отделанной коже представляет собой большую проблему, поскольку приводит к понижению сортности кожи, в некоторых случаях, очень значительному, с вытекающими из этого тяжёлыми экономическими потерями.

В дублении «вет вайт» кровеносные сосуды бывают ещё более выражены, чем в дублении солями хрома.

Чаще всего они проявляются на кожах с чёрным волосом и на кожах малой толщины.

Более заметна жилистость, когда обрабатывается парное сырьё, чем в случае с сырьём солёным, в связи с отсутствием дегидратации кожи.

В артикулах с разбивкой в барабане наличие вен приводит к тому, что кожи при разбивке складываются там, где проходят сосуды, что ещё больше усиливает их заметность.

Рисунок кровеносных сосудов, который заметен уже со стороны бахтармы в голье, остаётся заметным и в отделанной коже, иногда даже сильнее, чем до обработки кожи.

• ИМЕЮТСЯ УЖЕ В ГОЛЬЕ СО СТОРОНЫ БАХТАРМЫ • ВОЛОКНА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО СТРУКТУРЕ ОТ ОСТАЛЬНОГО КОЛЛАГЕНА

CROMOGENIA-UNITS, S.A.

Кровеносные сосуды имеют волокнистую структуру, отличную от строения остального коллагена.

Проблема жилистости в отделанной коже.

СТРУКТУРА И СОСТАВ ВЕН

В коже млекопитающих ЭЛАСТИН находится преимущественно там, где ткани подвергаются повторяющимся циклам растяжения-расслабления.

Типичные примеры – артерии, вены, связки, лёгкие и кожа.

На поперечном срезе вены обнаруживаются три слоя:

| СТРОЕНИЕ С СОСТАВ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ • В коже млекопитающих ЭЛАСТИН находится преимущественно там, где ткани подвергаются повторяющимся циклам растяжения-расслабления: артериях, венах, связках, лёгких и коже. • Поперечный срез вены: 3 слоя |
| --- |
|  | -ВНУТРЕННИЙ: Эндотелий очень тонкий -СРЕДНИЙ: Эластичные волокна волокна коллагена -ВНЕШНИЙ: Фибропласты Коллаген |
| CROMOGENIA-UNITS, S.A. |

- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ. – Очень тонкий слой, состоящий из эндотелия и соединительного субэндотелиального слоя.

- СРЕДНИЙ СЛОЙ. – Состоит из гладких мускульных волокон, расположенных концентрически, эластичных волокон и коллагеновых волокон в различных пропорциях, в зависимости от вида сосуда.

- ВНЕШНИЙ СЛОЙ. – Образован слабой соединительной тканью, состоящей, в основном, из фибробластов и коллагена.

В Среднем слое находятся эластичные волокна, состоящие из череды концентрических эластичных пластин, между которыми расположены гладкие мускульные клетки; эластичный компонент здесь превалирует.

ЭЛАСТИН – это протеин со структуральными функциями, придающий тканям эластичность, в отличие от Коллагена, который придаёт им прочность.

Речь идёт о мономере с молекулярным весом 70 а.е.м. с высокой способностью к расширению, который слегка напоминает эластичную резину.

Образуется цепочкой аминокислот: валина, пролина, глицина, лизина и аланина, формируя конструкции типа спирали альфа – структуры, придающей эластичность, присущую эластину. Может выдерживать растяжение в 150% до того, как разорвётся.

В зависимости от того, в каком состоянии находится, может обладать различными свойствами:

- Эластин во влажном состоянии упругий, скользкий и не растворяется в воде.

- Эластин в сухом состоянии жёсткий, ломкий и хрупкий.

В отделанной коже эластин находится в сухом состоянии, т. е. он жёсткий, ломкий и хрупкий, поэтому в ходе мокрых процессов необходимо добиться полного удаления всего эластина, находящегося в коже, как в венах, так и в остальных её частях, чтобы получить в результате кожу без какого бы то ни было наличия эластина.

Чтобы молекулы эластина стали водорастворимыми и их можно было извлечь из кожи, необходимо их обработать, подвергнув реакции гидролиза.

Наиболее действенный гидролиз эластина – энзимный гидролиз, осуществляемый при помощи ЭНЗИМА ЭЛАСТАЗЫ.

ЭНЗИМ аластаза катализирует гидролиз исключительно эластина при очень конкретных параметрах рН и Температуры, не приводя к гидролизу других веществ, в том числе – Коллагена кожи, который сохраняется, не подвергаясь гидролизу и не растворяясь в воде.

Поэтому правильный выбор вида энзима для использования его в мягчении фундаментален для гидролиза Эластина кожи (в том числе эластина, содержащегося в венах), не приводящего к гидролизу протеина коллагена.

Таким образом, чрезвычайно важно выбрать среди всех энзимов протеаз  тот, чьё действие заключается исключительно в гидролизе Эластина – т. е. ЭЛАСТАЗУ.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЕАЗЫ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ: ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Если мягчение производится с помощью ЭНЗИМА Протеазы широкого спектра действия, происходит гидролиз или растворение ВСЕХ ПРОТЕИНОВ, т. е. наряду с гидролизом Эластина произойдёт и растворение Коллагена (который мы должны уберечь от гидролиза).

Если для полного гидролиза Эластина мягчение усиливается применением Протеазы широкого спектра действия, то растворяется также и часть Коллагена, что приводит к избыточному мягчению, и кожи получаются более мягкими, с менее выраженной жилистостью, но при этом и менее наполненными, отдушистыми, прежде всего, в полах.

В тех случаях, когда для сохранения большего количества Коллагена (яловка и кожи малой толщины) параметры мягчения сокращаются (температура, время, % энзима, …), в результате мягчение оказывается недостаточным, а кожи – с тенденцией к борушистости в полах, более жёсткими и ломкими, с более выраженной жилистостью, вследствие присутствия в них НЕГИДРОЛИЗОВАННОГО ЭЛАСТИНА.

ВЫБОР ВИДА ЭНЗИМА И ПРОЦЕССА

Таким образом, гидролиз Эластина должен всегда осуществляться с помощью ЭЛАСТАЗЫ.

Этот гидролиз эластина может производиться в ходе следующих процессов: Отмоки, Золения и Мягчения.

1.- Гидролиз Эластина при Отмоке

Это процесс, при котором гидролиз наименее эффективен. Гидролизная обработка эластина при отмоке предусмотрена для тех случаев чрезвычайно выраженной жилистости, когда уже на стадии отмоки необходимо начать гидролиз эластина, содержащегося в соединительной и эластичной ткани среднего слоя сосудов.

Поэтому использование при отмоке продукта VERDITAN EL, содержащего контролируемое количество энзима эластазы, будет способствовать первичному гидролизу эластина кровеносных сосудов.

Расход VERDITAN EL при отмоке составляет 0,1 – 0,15%,  рН приблизительно равен 8,5, температура 26 - 27˚С. Энзим добавляется в ванну отмоки, когда её рН стабилизируется на уровне 8,5.

2.- Гидролиз Эластина при Золении

Гидролиз эластина можно также проводить с использованием ЭНЗИМА ЭЛАСТАЗЫ в процессе золения.

Использование 0,1% RIBERZYM AT вместе со второй загрузкой сернистого натрия позволяет растворить часть эластина вен, способствуя его исчезновению по окончании обработки кожи.

3.- Гидролиз Эластина при Мягчении

Это процесс, при котором происходит самый эффективный гидролиз эластина по сравнению с двумя другими.

Целью процесса мягчения является полное удаление ЭЛАСТИНА из кожи, в результате чего кожи получаются более раскрытыми и менее ломкими.

Гидролиз Эластина также должен осуществляться с применением продукта VERDITAN EL – энзима эластазы. Продукт используется следующим образом:

- 0,6% – 1% (в зависимости от сложности проблемы, структуры кожи, вида сырья, …)

- рН = 8,5

- температура = 30-33˚С

- Вращение 45-60 минут.

Применение энзима эластазы (VERDITAN EL) рекомендуется всегда, даже если жилистость в кожах не представлена. Этим способом мы получаем кожи с наибольшим содержанием коллагенового вещества: более наполненные, с более прочной лицевой поверхностью и без меридианной борушистости в полах.

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАБУХАНИЕМ ШКУРЫ ПРИ ОТМОКЕ И НАЛИЧИЕМ ЖИЛИСТОСТИ В ОТДЕЛАННЫХ КОЖАХ

Насколько важно использование подходящего энзима, настолько же важно, чтобы кожа не разбухла в процессе отмоки. На графике представлена зависимость степени разбухания коллагена от величины рН:

Если значение рН поверхности кожи поднимается выше 8,5, набухание тем выше, чем более высок показатель рН; при этом происходит также и набухание кровеносных сосудов.

При набухании вены увеличивается и её внутренний диаметр, вследствие чего заметность вен (жилистость) усиливается и сохраняется до конца процесса.

Чтобы этого избежать, необходимо производить отмоку без превышения значения рН 8,5, чего можно добиться с помощью:

- HUMECTOL TPH (буферное действие для рН=8,5)

- VERDITAN CV (сосудосуживающий смачиватель).

- При использовании 0,6% в отмоке оказывает сосудосуживающее действие, сокращая кровеносный сосуд, кроме того, предотвращает разбухание кожи, даже если произошёл высокий скачок рН.

- Активность не прекращается и в щелочных растворах при рН > 12.

- Протеолитические энзимы не влияют на активность.

- Шкуры, обработанные с VERDITAN CV, дают гольё более чистое, светлое и без керотина.

- Позволяет снизить расход аминов или тиогликолятов в Золении.

- Превосходное средство для устранения жилистости.

ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

На протяжении всех процессов обработки кож существуют и другие аспекты, влияющие в большей или меньшей мере на выраженность жилистости кожи.

В целом, можно отметить, что:

-   температуры ванны отмоки выше 18˚С выделяют вены;

-  рН отмочной ванны должен быть равен или ниже 8,5, во избежание разбухания лицевой поверхности;

-   в золении необходимо следить за умеренностью нажора;

-   зольные ванны с бо́льшим содержанием сульфида сильнее выделяют вены;

-  известь надо добавлять в зольную ванну не ранее, чем через 3 часа, как минимум, после загрузки сульфида;

-   заметность вен уменьшается шлифованием кожи со стороны бахтармы;

-   заметность вен уменьшается, если снизить температуру и время сушки в вакууме;

- заметность вен уменьшается, если снизить температуру, давление и выдержку при прессовании в ходе отделки;

-  жилистость получается менее заметной, если при пикелевании используется не серная кислота, а органические кислоты, не вызывающие «нажора», типа продукта RETANAL SCT.

ВЫВОДЫ

Необходимы действия в двух направлениях:

1.- Не вызывать разбухание кожи при отмоке, используя для этого:

- либо буфер для рН (HUMECTOL TPH),

- либо сосудосуживающее средство (VERDITAN CV).

2.- Полностью гидролизовать эластин, абсолютно без ущерба для волокон коллагена, т. е.

использовать  не любой энзим протеазу широкого спектра действия, а исключительно энзим эластазу:

либо в отмоке - VERDITAN EL,

либо в золении – RIBERZYM AT.

В мягчении - VERDITAN EL.

ЖИРОВАНИЕ

FOSFOL IF-7 – жирующее средство, предназначенное для МЯГКИХ артикулов, поэтому прикладные исследования проводились с применением трёх очень мягких жиров из нашего ассортимента.

FOSFOL IF-7 • Смягчающий полимер для мягких артикулов с низким удельным весом • Природа: жирный фосфорный и сульфитированный полимер • Хорошее соотношение «эффективность / стоимость»

FOSFOL IF-7 против FOSFOL LF Шкуры МРС: 16% продукта ПРОДУКТ ЦВЕТ (L*) МЯГКОСТЬ (IUP-36) ТОЛЩИНА (мм) ПЛОТНОСТЬ (г/см3) FOSFOL IF-7 56,09 6,5 1,40 0,565 FOSFOL LF 53,51 5,3 1,52 0,527 ВАРИАТИВНОСТЬ +4,8% +23% -8% 7% ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (+/-) 2% 3,5% 1,7% 8%

ПАРАМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ ПРОДУКТ ПРЕД. ПРОЧН. ПРИ РАСТЯЖ. (N/мм2) УДЛИНЕНИЕ (%) ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (N) РАЗР. ЛИЦА (мм) FOSFOL IF-7 29,07 47,6 103 10,44 FOSFOL LF 21,44 33,2 81,7 9,59 ВАРИАТИВНОСТЬ +36% +43% +26% +9% ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (+/-) 8% 18% 4% 5%

FOSFOL IF-7 против FOSFOL LF Шкуры МРС: 16% продукта ПРОДУКТ ЦВЕТ (L*) МЯГКОСТЬ (IUP-36) ТОЛЩИНА (мм) ПЛОТНОСТЬ (г/см3) FOSFOL IF-7 60,57 6,1 1,43 0,538 FOSFOL AUT 56,50 5,2 1,59 0,555 ВАРИАТИВНОСТЬ +7,2% +17% -10% -3% ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (+/-) 2% 3,5% 1,7% 8%

ПАРАМЕТРЫ СТОЙКОСТИ ПРОДУКТ L* a* b* СВЕТО-СТОЙКОСТЬ ТЕРМО-СТОЙКОСТЬ FOSFOL IF-7 79,36 -5,04 1,85 5 4-5 FOSFOL AUT 4 2-3 FOSFOL LF 4 2

ПАРАМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ, МЯГКОСТЬ И ТОЛЩИНА ПРОДУКТ МЯГК. (IUP-36) ТОЛЩ. (мм) ПЛОТН. (г/см3) ПРЕДЕЛ ПРОЧН. РАСТЯЖ. (N/мм2) УДЛИН. (%) ПРОЧН. НА РАЗРЫВ (N) РАЗР. ЛИЦА (мм) FOSFOL IF-7 5,0 1,1 0,675 15 36 32 5,83 FOSFOL С6-В 4,9 1,1 0,680 15 38 30 6,89 Прим.: FOSFOL IF-7 - кожа более губчатая, цвет более блестящий

ВЫВОДЫ

FOSFOL IF-7 более мягкий, чем FOSFOL LF, FOSFOL AUT и FOSFOL С6-В; его параметры прочности, свето- и термостойкость также выше.

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ

Вашему вниманию предлагается сравнительное исследование REPELAN PSH-200 и REPELAN PSH-600.

REPELAN PSH-200: - Додубливающе-жирующий сополимер высокой эффективности, предназначенный специально для всех видов кожи, которые подвергаются анализу по методу Мэзера. REPELAN PSH-600: - Специальная полимерная присадка для улучшения гидрофобных свойств кожи. Может применяться самостоятельно либо в сочетании с REPELAN PSH-200 или REPELAN PSH-171.

На одинаковом «вет блу» (2 мм) продукт был применён в двух вариантах расхода (5% и 10%), и затем была произведена оценка результатов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 10% ПРОДУКТА (строгание на 2 мм)

| ПРОЦЕСС | ˚С | % | ПРОДУКТ | ВРЕМЯ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОМЫВКА | 40 | 200 0,4 | Муравьиная кислота | 30΄ | Слив. Промывка. |
| ДОДУБЛИВАНИЕ | 35 | 100 | Вода |  |  |
| НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ | 40 | 3 1,5 3 2 150 2 3 | CROMOTAN RAPID 33 RETANAL CP SUPER RETANAL TM Формиат натрия Вода Формиат натрия RETANAL А-4 | 30΄ 15΄ 120΄ | рН = 3,8-4,0. Слив. Промывка. рН = 4,7. Слив. Промывка. |
| НАПОЛНЕНИЕ-ЖИРОВАНИЕ | 35 | 50 4 | RETANAL RCN-40 |  |  |
|  |  | 6 | ПРОДУКТ | 60΄ |  |
|  | 60 60 | 1,5 3 100 0,7 1 0,7 100 4 | RETANAL А-4 Краситель Вода Муравьиная кислота Краситель Муравьиная кислота Вода ПРОДУКТ | 15΄ 5΄ 15΄ 30΄ 20΄ 45΄ | рН = 4. Слив. Промывка. |
|  |  | 0,7 | Муравьиная кислота | 20΄ | Слив. Промывка. Закрепление солью хрома. |

Процесс № 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5% ПРОДУКТА

Промывка/Додубливание/Нейтрализация – как в процессе № 1.

| ПРОЦЕСС | ˚С | % | ПРОДУКТ | ВРЕМЯ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПОЛНЕНИЕ-ЖИРОВАНИЕ | 35 | 50 4 | Вода RETANAL RCN-40 |  |  |
|  |  | 2,5 | ПРОДУКТ | 30΄ |  |
| ТОП-ЖИРОВАНИЕ | 60 | 5 1,5 3 100 0,7 1 100 2,5 0,7 | Каштан кислый RETANAL А-4 Краситель Вода Муравьиная кислота Краситель Вода ПРОДУКТ Муравьиная кислота | 30΄ 30΄ 5΄ 15΄ 30΄ 45΄ 20΄ | рН = 4. Слив. Промывка. |
|  |  |  |  |  | Закрепление солью хрома. |

Процесс № 2

Результаты:

Сравнение REPELAN PSH-200 и REPELAN PSH-600 Применение 10% продукта на «вет блу» 2,0 мм Образец Сгибания Мэзер Абсорбция (15.000 сгибаний) REPELAN PSH-200 >130.000 6,0% REPELAN PSH-600 >130.000 4,7% Образец Время пенетрации Абсорбция (2 ч.) REPELAN PSH-200 >24 ч. 5,3% REPELAN PSH-600 >24 ч. 5,8%

Сравнение REPELAN PSH-200 и REPELAN PSH-600 Применение 5% продукта на «вет блу» 2,0 мм Образец Сгибания Мэзер Абсорбция (15.000 сгибаний) REPELAN PSH-200 50.000-80.000 8-10% REPELAN PSH-600 >130.000 6-8% Образец Время пенетрации Абсорбция (2 ч.) REPELAN PSH-200 >24 ч. 8,0% REPELAN PSH-600 >24 ч. 6,0% В степени мягкости, грифе и цвете разницы не наблюдается.

Выводы из данного исследования следующие:

- Все показатели, как по Мэзеру, так и по Балли, очень высоки.

- Использование 10% обоих продуктов не даёт значительной разницы.

- Использование 5% обоих продуктов даёт несколько более высокие показатели теста по Мэзеру для REPELAN PSH-600.

# ОТДЕЛКА

REGEL U 148 N

- Анионный полиуретан, полируемый фетром.

- Очень мягкая прозрачная плёнка.

- Используются, в основном, в полируемых предгрунтах, которым придаёт хорошие связующие свойства без ущерба качеству полирования фильтром или камнем.

- Отделкам с глаженьем придаёт натуральный внешний вид и хороший гриф.

REGEL U 996 С

- Катионный полиуретан, полируемый фетром.

- Очень мягкая прозрачная плёнка.

- Используются, в основном, в катионных полируемых предгрунтах, которым придаёт хорошие связующие свойства без ущерба качеству полирования фильтром или камнем.

- Отделкам с глаженьем придаёт натуральный внешний вид и хороший гриф.

REGEL NEW TOP

- Блестящий полиуретан средней жёсткости, 34%.

- Для блестящего верхнего покрытия.

- Можно наносить как на валичной машине, так и распылениям.

- ЛАКОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ.

- Для артикула «Себаго» рекомендуется градация матовости с помощью REGEL U 201 N.

- Наилучшие физико-химические свойства даёт сшивание с помощью REGEL РU 301.

REGEL U 207 N

- Образует полупрозрачную плёнку средней жёсткости. 28%.

- Применяется в разведении с водой в пропорции 1:1.

- Для верхнего конечного покрытия.

- Придаёт отделкам высокие физико-химические характеристики, которые улучшаются при использовании сшивателя REGEL РU 301.

- В большинстве случаев применяется в производстве обивочных кож.

- Отделкам придаёт матовость и приятный гриф.

Компакт CRG

- Компакт на основе РU для шлифованных отделок типа «Себаго» и «Лаковой».

- Образует прочную укрывистую плёнку с хорошими физико-химическими свойствами.

- Не создаёт проблем прилипания к плитам пресса.

- Можно разводить водой в любых пропорциях, благодаря чему вязкость регулируется - в зависимости от способа нанесения и вида отделки.

- Цена конкурентоспособная.

- Можно также вводить некоторые количества в грунтовый раствор для увеличения степени укрывистости отделки.

- Чрезмерный расход или недостаточное шлифование могут вызвать проблемы с адгезией, прежде всего, при влажной обработке, поэтому не рекомендуется использовать продукт в производстве кож с влажной обработкой, применяемой в отношении некоторых обувных артикулов.

INTRAFIN MS2

- Предгрунт для шлифованной низкосортной кожи, значительно скрывающий пороки лица и повышающий конечную сортность кож.

- Продукт можно пигментировать, предварительно разведя его водой в соотношении 1:0,5 – 1:1.

- Наносить на валу большого диаметра. После сушки и пролёжки (при необходимости – глаженья при 80˚С) – шлифование и отделка.

NEOSATIN BLACK DP

- Казеиновый пигмент интенсивного чёрного цвета.

- Даёт интенсивный и глубокий чёрный цвет красноватого оттенка.

- Самый чёрный пигмент ассортимента фирмы «Кромохения»; дополняет укрывающий ЧЁРНЫЙ ЭКО-ПИГМЕНТ

- Наиболее известные на рынке аналоги:

РК 9025 «Пьельколор»

DEEP BLACK «Клариант»